Měření vnitřního odporu čtyřčlánku NiMH Eneloop 2450 mAh

V květnu 2016 byl na našich stránkách uveřejněn článek Testy NiMH baterií, kde byly mj. uveřejněny výsledky měření vnitřního odporu čtyřčlánku Eneloop 2450 mAh a výsledek měření byl porovnáván s akumulátory LiPol.

Vnitřní odpor byl měřen běžně používanou metodou, tedy pomocí rozdílu mezi napětím naprázdno a při zatížení, děleno protékajícím proudem :

RiDC = (U0 – Uzat ) / Izat  [Ω; V,V,A]

Vypočtená hodnota vnitřního odporu tehdy byla RiDC = 123 mΩ.

Tato metoda ale není v souladu s mezinárodní normou, IEC 61951.2.2011 pro aku NiMH. Podle IEC normy se vnitřní odpor aku měří podle článku 7.12.3 (viz překlad) :

7.12.3 Měření vnitřního stejnosměrného (DC) odporu
Článek se vybíjí při konstantním proudu I1 jak je uvedeno v tabulce č.18 po dobu 10 sekund. Na konci doby vybíjení 10 s se měří a zaznamená napětí U1.
Vybíjecí proud se potom okamžitě zvýší na konstantní hodnotu I2 uvedenou v tabulce č.18 a po 3 sekundách vybíjení se zaznamená odpovídající hodnota napětí U2.

Všechna měření napětí musí být provedena na svorkách článku odděleně od svorek používaných k odběru proudu (čtyřvodičové zapojení).

Vnitřní DC odpor, Rdc článku se vypočítá dle následujícího vzorce:

kde
I1, I2 …jsou konstantní odebírané proudy;
U1, U2 … jsou napětí naměřené při vybíjení

Tabulka 18 - konstantní odebírané proudy používané pro měření stejnosměrného vnitřního odporu

V domácích podmínkách nelze ustanovením této normy vyhovět. Pro výrobní podniky zabývající se výrobou akumulátorů a pro zkušební laboratoře se vyrábějí elektronická zatěžovací zařízení různých výkonů určených i pro jiné typy akumulátorů. Ty s největšími výkony jsou chlazené vodou.

Pro naše malé akumulátory by vyhověla tato programovatelná zátěž :

Určitě si ale takové zařízení na několik málo měření nebudeme kupovat – to raději nejdražší vysilač DC-24 s veškerým příslušenstvím.

Přesto přes složitost měření vnitřního odporu jsem několikrát přemýšlel jestli přeci ….

V těchto dnech jsem se o to pokusil. Předesílám, že žádná sláva co se týče nastavení zatěžovacích proudů. Přiznám se, že jsem se snažil celé jedno odpoledne, abych se požadovaným proudům alespoň přiblížil. Vzhledem k použití dataloggeru nebylo možné použít stabilizované vybíjení „Discharger“ pomocí nabíječky a tak bylo nutné použít pouze zatěžovací regulovatelné odpory. Když byly hodnoty proudu přijatelné, tak bylo zase napětí aku nízké, takže nabíjet a nastavovat znovu.

Zatěžovací proudy nakonec nic moc, zato měřené napětí s chybou menší než 0,2 % a čas ještě lépe. Měřené hodnoty napětí a proudu byly snímány po 0,1 sekundy, záznam zaplní 132 řádků.

Při odebíraném proudu cca 5 A docházelo k mírnému kolísání měřených hodnot, to se však dalo „do pořádku“

zprůměrováním. Přepínání proudů bylo prováděno pomocí stopek – bez problémů.

Vrabčí hnízdo sestavy je na obrázku :

Měřicí přístroje na obrázku slouží jenom k předběžnému nastavení proudů, při vlastním měření je vložen bočník s dataloggerem.

Průběhy napětí a proudu při zkoušce jsou uvedeny v grafu :

Pro zajímavost uvádím části měřených hodnot dataloggerem. Má-li někdo zájem o zaslání kompletních měřených   hodnot (132 řádků), tak mi napište.

| Zeit [s] | Antriebsspannung [V] | Antriebsstrom [A] |
| --- | --- | --- |
| 8,299 | 5,271 | 0 |
| 8,399 | 5,271 | 0 |
| 8,499 | 5,271 | 0 |
| 8,599 | 5,271 | 0 |
| 8,699 | 5,221 | 0,454 |
| 8,799 | 5,219 | 0,456 |
| 8,899 | 5,219 | 0,457 |
| 8,999 | 5,219 | 0,457 |
| 9,099 | 5,219 | 0,457 |

| 20,099 | 4,585 | 5,229 |
| --- | --- | --- |
| 20,199 | 4,585 | 5,25 |
| 20,299 | 4,585 | 5,229 |
| 20,399 | 4,585 | 5,229 |
| 20,499 | 4,584 | 5,229 |
| 20,599 | 4,584 | 5,255 |
| 20,699 | 4,583 | 5,231 |

Zpracování naměřených hodnot :

Přesné nastavení a stabilizace zatěžovacích proudů podle požadavků normy IEC nebylo možné. Místo požadované zátěže 480 mA je skutečnost 457 mA a místo 4,8 A byl zatěžovací proud 5,2 A. Přesto se domnívám, že tyto odchylky na zjištění vnitřního odporu aku mají zanedbatelný vliv.

Průměrná hodnota napětí při zatížení průměrným proudem 0,457 mA je 5,204 V a průměrná hodnota napětí při zatížení průměrným proudem 5,231 A je 4,592 V.

Výsledek měření

Z průměrných hodnot napětí a proudů byl podle IEC 61951.2.2011, čl.7.12.3 vypočten vnitřní odpor čtyřčlánku :

Ri = 128 mΩ

Průměrný vnitřní odpor jednoho článku je Ri = 32 mΩ. Porovnáme-li tuto hodnotu s hodnotou naměřenou v květnu 2016, tj.123 mΩ (nyní je aku starší o 8 měsíců), tak je shoda mezi klasickou DC metodou a metodou podle IEC prakticky shodná. No aby ne.

V Náchodě 18.1.2017

Bobr

# Text boxes

datalogger

bočník

Eneloop 2450 mAh  mmmmAh mAhmASh

odpory pro 480 mA

odpory pro 4,8 A

přepinače volby proudu

aku nezatížen

Aku zatížen proudem 5,2 A

Aku zatížen proudem 0,45 A